附件1

2011年度钢铁行业重点用能工序

能效标杆指标及企业

- 一、焦化工序

| 指标类型 | 名次 | 企业名称 | 单位产品综合能耗（kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3-6m焦炉 | 1 | 福建三钢（集团）有限责任公司（1-2号4.3m焦炉） | 91.55 |
|  | 2 | 唐山钢铁股份有限公司（1-6号5.5m焦炉） | 102.57 |
|  | 3 | 杭州钢铁集团公司（1-2号4.3m焦炉） | 111.8 |
| 6m及以上焦炉 | 1 | 济南钢铁股份有限公司（6-7号6m焦炉） | 86 |
|  | 2 | 江苏沙钢集团（1-6号6m，7-8号7.63m焦炉） | 86.7 |
|  | 3 | 山西太钢不锈钢股份有限公司（7.63m焦炉） | 91.94 |

焦炭能耗统计范围和计算方法参照《焦炭单位产品能源消耗限额》（GB21342-2008）。企业排名以单位产品综合能耗为主要参考指标。

- 二、烧结工序

| 指标类型 | 名次 | 企业名称 | 单位产品能耗（kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 180-300m2烧结机 | 1 | 福建三钢（集团）有限责任公司（1-3号130m2、180m2、200m2烧结机） | 45.23 |
|  | 2 | 唐山钢铁股份有限公司（北区180m2、265m2烧结机） | 45.43 |
|  | 3 | 杭州钢铁集团公司（1-2号105m2，180m2烧结机） | 48.2 |
| 300m2及以上烧结机 | 1 | 山西太钢不锈钢股份有限公司（450m2烧结机） | 39.25 |
|  | 2 | 河北钢铁集团宣钢公司（1-2号360m2烧结机） | 40.95 |
|  | 3 | 武汉钢铁集团公司（360m2烧结机） | 43.35 |

烧结工序能耗统计范围和计算方法参照《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB21256-2007）。企业排名以单位产品能耗为主要参考指标。

- 三、高炉工序

| 指标类型 | 名次 | 企业名称 | 单位产品能耗(kgce/t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000-4000m3高炉 | 1 | 莱芜钢铁集团有限公司(3号3200m3高炉） | 381.89 (入炉矿品位56.46%) |
|  | 2 | 武汉钢铁集团公司（3200 m3高炉） | 386.7 (入炉矿品位58.25%) |
|  | 3 | 唐山钢铁股份有限公司（南区3200m3高炉） | 387.41 (入炉矿品位58.71%) |
| 4000m3及以上高炉 | 1 | 山西太钢不锈钢股份有限公司（4350m3高炉） | 364.5 (入炉矿品位59.56%) |
|  | 2 | 本溪钢铁（集团）有限责任公司（4350m3高炉） | 377 (入炉矿品位59.76%) |
|  | 3 | 江苏沙钢集团（5800 m3高炉） | 378.5 (入炉矿品位59.05%) |

高炉工序能耗统计范围和计算方法参照《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB21256-2007）。企业排名以单位产品能耗为主要参考指标。

- 四、转炉工序

| 指标类型 | 名次 | 企业名称 | 单位产品能耗 （kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 120-200t转炉 | 1 | 武汉钢铁集团公司（180t转炉） | -21.11 |
|  | 2 | 唐山钢铁股份有限公司（1-3号150t转炉） | -20.1 |
|  | 3 | 江苏沙钢集团（1-3号180t转炉） | -14.11 |
| 200t及以上转炉 | 1 | 邯钢钢铁集团有限公司（250t转炉） | -22.09 |
|  | 2 | 武汉钢铁集团公司（250t转炉） | -18.2 |
|  | 3 | 鞍山钢铁集团公司（260t转炉） | -18 |

转炉工序能耗统计范围和计算方法参照《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB21256-2007）。企业排名以单位产品能耗为主要参考指标。